**СПЕЦИФІКАЦІЯ**

до предмету продажу

|  |
| --- |
| Предмет продажу за національним класифікатором України ДК 021-2015 «Єдиний закупівельний словник» |
| Код СPV | 14910000-3 |
| Назва продукції | Вторинна металева відновлена сировина |

|  |  |
| --- | --- |
| Додаткові характеристики предмету продажу | Брухт і відходи кольорових металів і сплавівДСТУ 3211:2009/ГОСТ 1639:2009 БРУХТ І ВІДХОДИ КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ І СПЛАВІВ |

 Таблиця

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Вид металобрухтузгідно з ДСТУ 3211:2009/ГОСТ 1639:2009 | Вага брутто,кг | Брухт кольорових, чорних металів та беззворотні відходи у Металобрухті змішаному |
| Види брухту кольорових, чорних металів та беззворотні відходи | Засміч. розрахунк. відносно загальної ваги брутто, % | Вміст відносно загальної ваги брутто, % | Вага нетто розрахунк., кг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Металобрухт змішаний. Броньований брухт складний 1 | **53 356,4** | 1.1 | Мідь у Броньованому брухті складному 1 | 85,9 | 14,1 | **7 523,3** |  |
| 1.2 | Свинець 4 у Броньованому брухті складному 1 | 52,1 | 47,9 | **25 557,7** |  |
| 1.3 | Брухт і відходи змішані №2, вид № 509 у Броньованому брухті складному 1 | 82,4 | 17,6 | **9 390,7** |  |
| 1.4 | Утилізаційні беззворотні відходи | **-** | 20,4 | **10 884,7** |  |
| 2 | Металобрухт змішаний. Броньований брухт складний 1 | **6 113,3** | 2.1 | Мідь у Броньованому брухті складному 1 | 46,5 | 53,5 | **3 270,6** |  |
| 2.2 | Свинець 4 у Броньованому брухті складному 1 | 76,9 | 23,1 | **1 412,2** |  |
| 2.3 | Брухт і відходи змішані №2, вид №509 у Броньованому брухті складному 1 | 89,1 | 10,9 | **666,3** |  |
| 2.4 | Утилізаційні беззворотні відходи | **-** | 12,5 | **764,2** |  |

 Продовження Таблиці

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Вид металобрухтузгідно з ДСТУ 3211:2009/ГОСТ 1639:2009 | Вага брутто,кг | Брухт кольорових, чорних металів та беззворотні відходи у Металобрухті змішаному |
| Види брухту кольорових, чорних металів та беззворотні відходи | Засміч. розрахунк. відносно загальної ваги брутто, % | Вміст відносно загальної ваги брутто, % | Вага нетто розрахунк., кг |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | Металобрухт змішаний. Броньований брухт складний 2 | **13 400,6** | 3.1 | Алюміній 2 у Броньованому брухті складному 2 | 73,5 | 26,5 | **3 551,1** |
| 3.2 | Свинець 4 у Броньованому брухті складному 2 | 57,7 | 42,3 | **5 668,5** |
| 3.3 | Брухт і відходи змішані №2, вид № 509 у Броньованому брухті складному 2 | 82,2 | 17,8 | **2 385,3** |
| 3.4 | Утилізаційні беззворотні відходи | **-** | 13,4 | **1 795,7** |
| 4 | Металобрухт змішаний. Броньований брухт складний 1 | **9 675,0** | 4.1 | Мідь у Броньованому брухті складному 1 | 47,4 | 52,6 | **5 089,1** |
| 4.2 | Свинець 4 у Броньованому брухті складному 1 | 77,7 | 22,3 | **2 157,5** |
| 4.3 | Брухт і відходи змішані №2, вид № 509 у Броньованому брухті складному 1 | 88,2 | 11,8 | **1 141,6** |
| 4.4 | Утилізаційні беззворотні відходи | **-** | 13,3 | **1 286,8** |
| 5 | Металобрухт змішаний. Броньований брухт складний 2 | **40 764,0** | 5.1 | Алюміній 2 у Броньованому брухті складному 2 | 76,5 | 23,5 | **9 579,6** |
| 5.2 | Свинець 4 у Броньованому брухті складному 2 | 81,5 | 18,5 | **7 541,3** |
| 5.3 | Брухт і відходи змішані №2, вид № 509 у Броньованому брухті складному 2 | 85,3 | 14,7 | **5 992,3** |
| 5.4 | Утилізаційні беззворотні відходи | **-** | 43,3 | **17 650,8** |
| 6 | Металобрухт змішаний. Броньований брухт складний 2 | **14 268,0** | 6.1 | Алюміній 2 у Броньованому брухті складному 2 | 71,7 | 28,3 | **4 037,8** |
| 6.2 | Свинець 4 у Броньованому брухті складному 2 | 61,2 | 38,8 | **5 536,0** |
| 6.3 | Брухт і відходи змішані №2, вид № 509 у Броньованому брухті складному 2 | 89,6 | 10,4 | **1 483,9** |
| 6.4 | Утилізаційні беззворотні відходи | **-** | 22,5 | **3 210,3** |
| **ВСЬОГО:** | **137 577,3** |  |

 Вивезення металобрухту здійснюється на умовах EXW – фактичне місце знаходження (м.Київ, вул.Червоноткацька,1А; порядок розрахунків – 100% попередня оплата.

 Фото додаються.