|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Inconel** | **Элемент (масс %)** | | | | | | | | | | | | | | |
| [**Ni**](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C) | [**Cr**](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BC) | [**Fe**](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE) | [**Mo**](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B4%D0%B5%D0%BD) | [**Nb**](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B9) | [**Co**](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82) | [**Mn**](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86) | [**Cu**](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%8C) | [**Al**](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9) | [**Ti**](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)) | [**Si**](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9) | [**C**](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4) | [**S**](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0) | [**P**](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80) | [**B**](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 625[[6]](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C#cite_note-6) | 58,0 | 20,0-23,0 | 5,0 | 8,0-10,0 | 3,15-4,15 | 1,0 | 0,5 |  | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 0,015 | 0,015 |  |